СИЛИКОНОВЫЙ КОМПАУНД

«ЭЛАСТОПАСТА»

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Прочный  и эластичный (удлинение на разрыв не менее 800%, твердость по Шору - 35) компаунд предназначен для изготовления любых сложных гибких форм с отрицательными углами. Изготовленные формы пригодны для литья воска, мыла, гипса, полиэфирных и эпоксидных смол, олова и низкотемпературных сплавов, прочих литьевых материалов. Отверждается при комнатной температуре с очень малым значением усадки. Время жизни от 4 до 20 минут в зависимости от температурных условий. Компаунд идеален для нанесения на вертикальные поверхности, для изготовления форм для сложных отливок во избежание образования пустот и раковин. Позволяет в ряде случаев использовать цельную бесшовную, а не разборную форму, может выворачиваться, как перчатка. В большинстве случаев не требует использования разделительных составов.

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ. Поверхность оригинала, с которого снимается форма, должна быть предварительно обезжирена, очищена от загрязнений, ржавчины и      обработана, при необходимости, разделительным составом на основе воска или силикона.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИТЬЕВЫХ ФОРМ. Тщательно перемешивается основа без добавления катализатора, затем 100 весовых частей основы и 1,5 - 2 весовых части катализатора (на 1 кг основы – 15 - 20 г катализатора) помещают в чистую емкость и перемешивают до полного равномерного распределения катализатора в основе. Рекомендуется смешивать материал частями по 300 – 400 гр. Отличная сращиваемость нанесенных слоев позволяет наносить материал порционно. Смешивание не должно происходить при температуре выше 35°С, т.к. в этом случае сокращается время жизни компаунда. Полученную смесь наносят кистью или шпателем на оригинал изделия и выдерживают при комнатной температуре 6-8 часов. При более низкой температуре время отверждения увеличивается. Время жизни компаунда 4-20 минут в зависимости от количества катализатора, температуры и влажности воздуха. Полные прочностные характеристики достигаются компаундом в течении 72 часов.

Внимание! Для достижения максимальных прочностных характеристик готовым изделием, компоненты перед смешиванием необходимо выдержать при комнатной температуре в течении суток.

Характеристики :

• Условная прочность при растяжении до разрыва, не менее - 4,4 МПа

• Относительное удлинение при разрыве - 800 %

• Твердость по Шору А - 35

• Линейная усадка - 0,5 - 0,7 %

• Термостойкость - 290 °С

Тел. 050-498-59-23