ФОРМОПЛАСТ

ИНСТРУКЦИЯ

Для изготовления эластичного материала на основе ПВХ, известного также под названием Формопласт, поставляются 2 компонента. Это – основная паста и пластификатор.

Технология использования

Разогреть пластификатор до температуры 180 – 200 С в специальной емкости (емкость должна быть из цветного металла - алюминия или меди). Нагрев должен производиться на  масляной или песчаной бане без применения открытого огня. Не перегревать!

Добавить основную пасту в разогретый пластификатор, помешивая, не допуская вспышки.

Провести дальнейший нагрев до температуры 170 – 180 С. Не перегревать!

Масса сначала загустевает, впоследствии становится прозрачной и легко текучей, что свидетельствует о ее готовности.

Не допуская остывания массы, вылить ее в оснастку для изготовления формы.

После остывания до комнатной температуры, формопластовая форма готова к работе.

РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ ИЛИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ ИЛИ ПОД ВЫТЯЖКОЙ!

Испарения, выделяющиеся при нагреве, токсичны.

Готовая формопластовая форма может использоваться до температуры 50 С (при большей температуре возможна ее деформация).

Хранения форм - в свободном виде (если они будут чем-то прижаты, могут деформироваться).

При изготовлении форм мастер-модель должна быть сухой, теплостойкой (выдерживать 200С) и не пористой.

Пластификатор – прозрачный, Основная паста – масса белого цвета!