СМОЛА ДЛЯ ЛИТЬЯ «КРИСТАЛЛ»

Смола для литья Кристалл - смола эпоксидная модифицированная прозрачная. Двухкомпонентная холодного отверждения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Прозрачная двухкомпонентная смола для литья Кристалл используется для получения заливок холодного отверждения при моделировании, а также в качестве пропиточного материала. Используется для малых и средних открытых форм.

Поставляется в комплекте с прозрачным отвердителем по 1 кг = 930 г смолы (часть А) + 70 г (часть Б) отвердителя. Норма отвердителя 75 г на 1 кг. Отверждение смолы после смешивания с отвердителем сопровождается тепловыделением. Для того, чтобы смола не вскипела и не пригорела, должен быть обеспечен достаточный теплоотвод: или должна быть открытой форма или необходимо использовать смолу небольшими объемами.

Скорость отверждения смолы зависит от температуры компонентов и окружающей среды. Настоятельно рекомендуем выбрать оптимальное для ваших целей соотношение смолы и отвердителя путем изготовления небольших пробных образцов (так как у каждого условия работы - температура, влажность - различные). Реакция смолы с отвердителем необратима, в случае ошибки смола будет испорчена.

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ.

1. Выдержать части А и Б в течение 24 ч. при комнатной температуре (25°С) перед использованием.

2. После хранения при низкой температуре или при выделении кристаллов, а также для ускорения процесса застывания перед перемешиванием компонент А прогреть при температуре (50±5)°С в течение 15 -20 минут. Для этого опустите емкость со смолой в горячую воду. Чем выше температура части А, тем жиже смола и тем она прозрачнее. Не перегревать выше 60°С!, иначе смола безвозвратно теряет свои свойства. Температура застывания от 25°С до 50°С.

3. После прогревания перемешать компонент А стеклянной или деревянной палочкой до получения однородной массы. Затем дать основе отстояться для выхода воздуха.

4. Отмерить нужное количество компонента А с помощью весов или одноразового шприца, залить его в емкость из инертного материала (стакан, флакон, чашка из стекла, полиэтилена).

5. Добавить в емкость со смолой расчетное количество отвердителя (компонент Б), отмеренного также с помощью весов или другого чистого одноразового шприца. Каждый шприц использовать только для своего компонента!

6. Смесь тщательно перемешать стеклянной или деревянной палочкой в течение 4-5 минут до получения однородной массы. Залить свежеприготовленную смесь в форму или нанести ее на предварительно подготовленную поверхность.

7. Смола прекрасно окрашивается в необходимый цвет при помощи концентратов органических красителей (пигментов).

8. Смола может в процессе отверждения образовывать на своей поверхности мутную пленку из-за взаимодействия отвердителя с влагой воздуха. Эта пленка легко удалима шлифовкой или покраской.

9. Под воздействием сильного солнечного света происходит незначительное пожелтение. Поэтому готовое изделие необходимо защищать при помощи красок, лаков, содержащих УФ защиту.

!!!Не рекомендуется хранить компаунд при температуре ниже - 2 °С. После хранения при низкой температуре или при выделении кристаллов компонент А прогреть при температуре (50±5)°С в течение 15 -20 минут.